| 主要节能材料检测样品要求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验内容 |  | 门窗气密性能检测 |  | 门窗气密性能现场检测 |  |  | 门窗保温 性能检测 |  |  | 建筑墙体保温性能检测 |  |
|  |  | 门窗水密性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗抗风压性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 智能门窗物理性能检测仪 XMCY2421-BP |  | 建筑门窗气密性能现场检测设备 XMCY1818B-Ⅰ |  |  | 建筑门窗保温性能检测设备 SK-MC2100A |  |  | 建筑墙体及玻璃制品保温性能检测设备 SK-QB1000A |  |
| 检测对象 |  | 建筑外窗（含落地窗）、有各性能要求的建筑外门 |  | 建筑外窗（含落地窗）、有各参数性能要求的建筑外门 |  |  | 建筑外窗、建筑外门 |  |  | 各种板状构件（墙体、屋面板、楼板）、中空玻璃、夹胶玻璃 |  |
| 试件要求 | 尺寸规格mm | 窗：500×500~2700×3000 建议：1800×1500、 1500×1200 门：铝合金门 |  | 窗：600×600~1800×1800 |  |  | 窗： 1800×1800、1800×1500、1500×1500、1500×1200、1200×1200 门：2100×900 |  |  | 1200×1200×构件实际厚度 |  |
|  | 外观要求 | 产品表面不应有铝屑、毛刺、油污或其他污迹，连接处不应有胶粘集外溢，表面平整，没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整，施工工艺满足设计要求 |  |
|  | 试件数量 | 同一类型、规格尺寸至少检测3樘 |  |  | 同一类型、规格尺寸至少检测3樘 |  |  | 各做法每单位工程至少3个检查点 |  | 3件 |  |
|  | 试件状态 | 清洁、干燥 |  |  | 清洁、干燥 |  |  | 清洁、干燥 |  | 同条件养护 |  |
| 备注 |  | 试件不得附有任何多余配件或采用特殊的组装工艺或改善措施 |  |  |  |  |  |  |  | 试件应在测量前调节到气干状态 |  |
| 试验内容 |  | 保温材料保温性能检测 | 保温材料压缩性能检测 |  |  | 围护结构 传热系数 |  |  | 建筑工程饰面砖粘结强度检验 |  | 保温材料拉伸强度试验 |
| 仪器设备 |  | 平板导热仪 SK-DR300B+ | 保温材料压缩性能测试仪 JBC-YS |  |  | 建筑热工多路温度热流检测仪（无线式） SK-FHRL1810W |  |  | 高精度粘结强度 检测仪 SW-3000A |  | 微机控制电子万能试验机 WDW-10 |
| 检测对象 |  | 各种匀质板状绝热保温材料、非良导热材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料/绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |  |  | 围护结构、底层楼空板等外墙外保温系统 |  |  | 建筑工程外墙饰面砖 |  | 保温材料 |
| 试件要求 | 外观要求 | 300×300×37.5（最大） 尺寸偏差：表面不平行度≤2%厚度 | 100×100×50 /100×100×原厚 尺寸偏差： ±1mm |  |  | —— |  |  | 95×45或40×40 |  |  |
|  | 试件数量 | 表面平整，无缺棱掉角， 两块试件尽可能一样 | 表面平整，无缺棱掉角 |  |  |  |  |  | 表面平整，无缺棱掉角，施工工艺满足设计要求 |  |  |
|  | 试件状态 | 每批产品抽取2块作为一组 | 以出厂的同一类别、同一规格300m3为一批，每批随机取3块 |  |  | 各做法每单位工程至少3个检查点 |  |  | 取样间距≥500mm |  | 按GB/T7689.5-2001进行 |
|  | 试件状态 | 同条件养护 | 干燥状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 试件表面加工平整； 适宜温度、气流调节，干燥至质量恒重 | 距样品边缘20mm处切取试件； 对绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 当厚度＞100时长、宽≥厚度 |  |  | 检测时间宜选在最冷月且应避开气温剧烈变化的天气；室内温度保持稳定 |  |  | 水泥砂浆或水泥浆做粘结时应待其龄期达到28d；标准块粘结剂养护：15℃时≥24h、5~15℃时≥48h、低于5℃时预热至70~80℃粘结时间≥72h；不得浸水 |  |  |